### Montavimo instrukcija:

Bituminės čerpelės SUPER KATE PAL, skirtos šlaitiniams stogams, kurių nuolydis ne mažiau kaip 12°.

Lentų paklotas turi būti kaip galima tvirtesnis, be šakų, lygus ir sausas. Paklota storis parenkamas pagallokalines statybines normas. Jeigu vietinis klimatas sukelia lentų paklota vaikščiojimą, tai būtina palikti nedidelius tarpelius tarp lentų. Jeigu darbo metu temperatūra yra žemesnė kaip + 5°C, tai bitumines čerpes ir kitas medžiagas prieš darbą reikia sandėliuoti kambario temperatūros patalpoje.

- Visada reikia pagalvoti apie stogo konstrukcijos vėdinimą. Kai jrengiamas stogo ventiliacinis tarpas, būtina padaryti oro įėjimo kanalus apatiniame stogo karnize ir oro ištraukimo kanalus prie/ant stogo kraigo.

- Jeigu stoge yra tarpšlaičiai, tai juose klojasi papildomas ruloninės apatinės dangos sluoksnis, kurio kraštai prikalami kas 20 cm.

- Jei stogo nuolydis yra mažesnis kaip 18°, tai po bituminių čerpių danga, ant lentų paklota dengiamas ištisinis apatinės ruloninės dangos sluoksnis. Ruloninės dangos juostos prakeičiamos 10 cm; viršutinis juostos kraštas prikalamas kas 20 cm, 0 apatinis kraštas klijuojamas bituminiais klijais. Nepriklausomai nuo stogo nuolydžio visada patariama apatinę ruloninę dangą uždengti ant karnizo, 0.5 m užlei¬džiant už išorinės sienos, ant stogo. Papildomu sluoksniu patariama dengti ir plotą po stoglangiu, t.y. nuo apatinio karnizo iki stoglangio, po 0.5 m užleidžiant užstoglangio kraštų.

- Ant stogo karnizo klojasi karniziniai metaliniai lakštai. Jie prikalami zigzagu, vinimis, kas 10 cm. Atskiri lakštai prakeičiami 3 cm, prakeitimo vieta prikalama 2 - 3 vinimis. Galimus šoninio karnizo jrengimo variantus žr. 11 pav.

- Ant visų stogo karnizų klojasi limpanti karnizinė juosta (I). Nuo apatinio juostos paviršiaus nuplėšiama plėvelė (II), 0 juosta tvirtai prispaudžiama prie pagrindo. Karnizinės juostos klojamas viena prie kitos, neužleidžiant vieną ant kitos.

- Jeigu ant karnizo nenaudojami karniziniai metaliniai lakštai, tai karnizinės lentos kraštas užapvalinamas (II) ir ant apatinės ruloninės dangos klojama 35 cm plo¬čio Pintari dangos juosta, užlenkiant apatinj kraštą (I). Ant Pintari dangos klojasi karnizinės juostos (III) žr. 6 pav. Pintari dangos ir karnizinės juostos viršutiniai kraštai prikalami vinimis, kas 20 cm. Tada Pintari dangos apatinis kraštas užlenkiamas 1 - 1.5 cm ir prikalamas vinimis kas 5 cm. Jeigu bituminės čerpės ir Pintari danga naudojamos vienodos spalvos, tai karnizinės juostos nebereikia.

- Stogo tarpšlaičiuose ant apatinės ruloninės dangos klojama atitinkamos spalvos Pintari danga. Dangos kraštai klijuojami bituminiais klijais K-36 ir papildomai prikalami vinimis kas 10 cm.

- Norint išvengti dangos spalvinių skirtumų, rekomenduojama bitumines čerpeles vienu metu kloti iš 4 - 5 paketų. Bituminių čerpių juostos pradedamos montuoti nuo apatinio karnizo vidurio taip, kad juostos .dantys" uždengtų karnizinių juostų sudūrimus. Bituminių čerpių juostų siūlės uždengiamas su sekančios eilės bituminių čerpių juosta. Siūlę visada turi uždengti juostos dešinysis "dantis". Bituminių čerpių juostų siūlės uždengiamas su sekančios eilės bituminių čerpių juosta. Siūlę visada turi uždengti juostos dešinysis "dantis". Bituminių čerpių juosta montuojama nuplėšus nuo apatinės pusės plėvelę ir tvirtai prie pagrindo pri¬kalant keturiomis tolinėmis vinimis (kalti 20 - 30 mm nuo juostos krašto). Būtina įkaltas vinis perdengti su kita bituminių čerpių juosta.

- Čerpių juostos klojamas viena eile, 0 su liniuotės pagalba tikrinama, kad jos klotųsi lygiai.

- Karnizų galuose ir tarpušlaičiuose išsikišusios čerpių juostas nupjauti, 0 galus paklijuoti bituminiais klijais K-36. Karnizo galuose klijuojama 10 cm pločio juosta, tarpušlaičiuose - 15 cm pločio juostos.

- Šoninio karnizo įrengimo galimi keli variantai: a)ant paklota klojama apatinė danga, ant kurios prikalamas karnizo apskardinimas. Po to klojama karnizinė juosta ir ant jos priklijuojamos bituminės čer¬pės (apie 10 cm pločio). b)ir c) ant šoninio karnizo prikalamas trikampis arba pailgas medinis tašas. Ant tašo klojamas apatinės ruloninės dangos arba Pintari dangos sluoksnis, jis užlenkiamas apie 1 - 1.5 cm ir prikalamas ant karnizo krašto. Po to priklijuojamos bituminės čerpės (10 cm pločio juosta) ir ant galo montuojamas karnizo ap¬skardinimas.

- Prie dūmtraukio arba kitų stambių kanalų pagrindo prikalamas trikampės medinės Iystelės. Iki medinės Iystelės suklojamas bituminės čerpės. Po to klijuojama danga Pintari, min. 30 cm užlenkiant ant vertikalaus paviršiaus ir min. 20 cm ant stogo plokštumos. Viršutinis dangos Pintari kraštas prikalamas vinimis.

- Ant dūmtraukio vertikalaus paviršiaus jrengiama apsauginė juosta iš skardos; siūlė hermetizuojama bituminiais klijais K-36.

- Nedideli kanalai hermetizuojami stogo tarpinėmis. Tarpinės padas (I) prikalamas prie stogo paklota vinimis, 0 ant pada viršaus bituminiais klijais (II) priklijuojami bituminių čerpių juo¬stų galai (III).

- Stogo kraigas ir briaunos uždengiamas kraiginėmis čerpė¬mis. Kraiginės čerpės padaromas iš karnizinės juostos. Karni¬zinė juosta suplėšoma (per perforacijos linijas) į tris dalis. Nuo kraiginės čerpės nuplėšiama plėvelė, ji prispaudžiama prie pagrindo ir vienas jos galas prikalamas 4 vinimis taip, kad se¬kanti kraiginė čerpė jas uždengtų. Čerpių perdengimas turi būti minimaliai 5 cm.